| Рядова |
| --- |
| Повний розмір | 305х400х10 мм |
| Укладальний розмір | 285х345х10 мм |
| Вітрова |
| Повний розмір | 400х10 мм |
| Укладальний розмір | 350х10 мм |
| Повний розмір | 215х195х325x10 мм |
| Укладальний розмір | 215х195x300х10 мм |
| Конькова |
| Повний розмір | 215х195х315x10 мм |
| Укладальний розмір | 215х195x290х10 мм |
| Ширина перекриття горизонтально | 290 мм |
| Ширина перекриття вертикально | 350 мм |
| Крок решетування | 350 мм |
| Витрата на 1 м | 9 шт. |
| Маса 1 м не більше | 18 кг |
| Міцність на стиск | 15 мПа |
| Міцність на вигин | 10 мПа |
| Діапазон температур | -50° ... +90°С |
| Морозостійкість | 100 морозоциклів |
| Гарантія | 20 років |
| Щільність | 1500 кг/м³ |
| Група поширення полум'я | РП4 |
| Стираність | 0,2 гр/м³ |
| Водонасичення | 0,3% |
| Ударна в'язкість | 3,8 кгс/см² |
| Біологічна стійкість | Стійка до поширення мохів, грибка |
| Хімічна стійкість | Не активна до кислотної і лужному середовищі |
| УФ стійкість | Стійка до ультрафіолетового випромінювання - не втрачає колір |
| Теплопровідність | 2800 Дж/м²сек |
| Категорія впливу на організм | Нешкідлива |
| Витрата деревини на 1 м ² обрешітки | 0,0075 м³ |